公寓窗帘技术要求

- 窗帘

布艺（永久性阻燃&抗菌），全遮光，防水，可家庭洗衣机洗。抗菌功能达到美标ASTME2180-18。

| 货名 | 技术名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 阻燃遮光布 | 基本要求 | 成分：100%聚酯纤维，测试方法：FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 、FZ/T 01057.3-2007 、FZ/T 01057.4-2007；单位面积质量：250-280g/㎡，测试方法：GB/T 4669-2008 ；厚度：0.5-0.7mm，测试方法：GB/T 3820-1997 。 |
|  | 安全性能 | 甲醛未检出，PH值：4.0-9.0，可分解致癌芳香胺染料：未检出，无异味，测试方法：GB/T2912.1-2009,GB/T7573-2009,GB/T17592-2011,GB18401-2010 6.7。 |
|  | 消防阻燃安全要求 | 水洗≥100次后，检测符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 B1级（氧指数≥32%、损毁长度≤150mm、续燃时间≤5S、阴燃时间≤15S、燃烧时熔融，无滴落物。） |
|  | 绿色环保要求 | 可萃取重金属 /(mg/kg)：锑(Sb) 、砷(As) 、铅(Pb)、镉(Cd) 、铬(Cr) 、钴(Co) 、铜(Cu) 、镍(Ni) 检测结果符合，测试方法：GB/T 17593.2-2007； 可萃取重金属 /(mg/kg)：汞(Hg) ，未检出，测试方法：GB/T 17593.4-2006 ； 六价铬[Cr(VI)]可萃取量/(mg/kg) ，未检出，测试方法：GB/T 17593.3-2006； 有害染料/(mg/kg) ：致癌染料，未检出，测试方法：GB/T 20382-2006；致敏染料 ，未检出，测试方法：GB/T 20383-2006 ；含氯苯酚/(mg/kg)：五氯苯酚(PCP) 、四氯苯酚(TeCP) 总量，未检出，测试方法：GB/T 18414.1-2006；邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁 酯(DBP)/(mg/kg)、邻苯二甲酸二丁 酯(DBP)/(mg/kg)、邻苯二甲酸二(2- 乙基己)酯 (DEHP)/(mg/kg) 、邻苯二甲酸二正 辛酯 (DNOP)/(mg/kg) 、邻苯二甲酸二异 壬酯 (DINP)/(mg/kg) 、邻苯二甲酸二异 癸酯 (DIDP)/(mg/kg) 、6P总量/(mg/kg) ，未检出，测试方法：EN 14372:2004 ； 有机锡化合物 /(mg/kg) ：三丁基锡、二丁基锡 、一丁基锡、三苯基锡，未检出，测试方法：GB/T 20385.1-2021； 氯化苯和氯化甲苯总量/(mg/kg)：未检出，测试方法：GB/T 20384-2006； 其他化学残余 /(mg/kg)：富马酸二甲酯，未检出，测试方法：GB/T 28190-2011； |
|  | 抗菌性能 | 水洗后，大肠杆菌抑菌率≥80%，金黄色葡萄球菌≥80%，白色念珠菌≥80%，肺炎克雷伯氏菌≥80%，铜绿假单胞菌≥90%，测试方法：GB/T 20944.3-2008，第 3 部分：振荡法 洗涤 55 次； |
|  | 抗病毒性能 | 甲型流感病毒(A/PR/8/34 H1N1) 宿主:MDCK 细胞 ， 抗病毒活性率 R＇(%)≥99%，抗病毒活性值 Mv [lg(TCID50/mL)]：≥5； |
|  | 消臭性能 | 异味气体（醋酸），异味成分浓度减少率(%) ≥70%，测试方法：GB/T 33610.2-2017，第 2 部分：检知管法； |
|  | 水洗后防霉性能 | 长霉等级≤1级，测试方法：FZ/T 73023-2006 抗菌针织品 附录 C 抗菌织物试样洗涤试验方法 、GB/T 24346-2009 纺织品 防霉性能的评价) (样品处理：洗涤 55 次； |
|  | 其他性能 | 耐水色牢度/级 ：变色、沾色≥4级，测试方法：GB/T 5713-2013； 耐汗渍色牢度/级：酸液变色、沾色≥4级，碱液变色、沾色≥4级，测试方法：GB/T 3922-2013 ； 耐摩擦色牢度/级 ：干摩、湿摩≥4级，测试方法：GB/T 3920-2008 ； 耐干洗色牢度/级：变色≥4级，测试方法：GB/T 5711-2015 ； 耐皂洗色牢度/级 ：变色、沾色≥4级，测试方法：GB/T 19817-2005 ； 耐光色牢度/级：≥4级，测试方法：GB/T 19817-2005 ； 耐唾液色牢度/级：原样变色、醋纤沾色、棉布沾色、锦纶沾色、涤纶沾色、腈纶沾色 、羊毛沾色≥4级，测试方法：GB/T 18886-2019； 耐热压色牢度/级：原样变色≥4级，测试方法：GB/T 6152-1997； 酚黄变色牢度/级：≥4级，测试方法：GB/T 29778-2013 ； PVC色迁移/级：≥4级，测试方法：ISO 105-X10:1993； 断裂强力(平板部 位)/N：晒前直向≥1400、横向≥3000，晒后直向≥1100、横向≥2500，测试方法：GB/T 31899-2015 、 GB/T 3923.1-2013； 胀破强度(平板部位)/kPa：≥680，测试方法：GB/T 19817-2005 ； 纱线抗滑移/mm ：径向≤2、纬向≤4，测试方法：GB/T 19817-2005 定负荷80N； 水洗尺寸变化率 (平板部位)/% ：径向+3.0～-3.0 、纬向+3.0～-3.0，测试方法： GB/T 19817-2005； 水洗后外观(平板 部位) ：色差/级≥4、起球/级 ≥4、无明显扭曲、无其他明显变化，测试方法：ISO 6330-2021 ； 拆下纱线线密度 /tex ：经纱17±1、纬纱黑色35±1、白色35±1，测试方法：GB/T 29256.5-2012； 织物密度/(根/10cm)：径向≥650，纬向≥680，测试方法：GB/T 4668-1995 ； 遮光率/% ：≥99，测试方法：FZ/T 62025-2015附录A ； 电荷面密度/(μ C/㎡)：≥5，测试方法： GB/T 12703.2-2021； 静电压半衰期/s ：≥1，测试方法：GB/T 12703.1-2021； 易去污性/级 ：≥4，测试方法：FZ/T 01118-2012 ； 防紫外线性能：UPF值≥500、UPF等级＞50，测试方法：GB/T 18830-2009； 起球性/级：≥4，测试方法：GB/T 4802.2-2008 ； 悬垂性/% （悬垂系数）：≥70，测试方法：GB/T 23329-2009； 含油率/% ：≤1，测试方法：GB/T 6504-2017 。 |
|  | 注 | 第1-9项提供CMA或CNAS标识检测报告，报告有防伪二维码、可在全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询。 |
| 布带 | 基本要求 | 100%聚酯纤维； |
|  | 安全性能 | 甲醛未检出，PH值：4.0-9.0，无异味；可分解有害芳香胺染料、致敏染料、致癌染料未检出 |
|  | 抗菌性能 | 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷白氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率≥80%； |
|  | 防霉性能 | 防霉等级≤1级，检测方法GB/T24346-2009； |
|  | 燃烧性能 | 检测符合GB5455-2014 ，损毁长度≤150mm、续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； |
| 窗帘轨道 | 窗帘轨道（型材） | 1.壁轨道弯曲度≤0.17mm |
|  |  | 2.国标型材厚度: ≥1.2mm |
|  |  | 3.韦氏硬度≥10.5HW |
|  |  | 4.力学性能：规定非比例延伸强度≥200N/mm2，抗拉强度≥220N/mm2，，断后伸长率≥8.5% |
|  |  | 5.漆膜硬度≥4H |
|  |  | 6.轨道具有耐盐酸性、耐溶剂性、耐砂浆性、耐洗涤剂性 |
|  |  | 7.附着性：0级 |